  - 재료 내의 전도에 대한 물리적인 기초

전도도에 따른 물질의 분류

Conductor : 103Ω/m ~ 1012Ω/m

Semiconductor : 10-9Ω/m ~ 103Ω/m

Insulator : 10-18Ω/m ~ 10-9Ω/m

결합의 차이

1-2. 금속 내의 전도에 대한 고전적 취급

I = Current

V = Voltage

R = Resistivity

Ohm’s Law

ρ = electrical resistivity

A = area

L = length

비저항으로 표현하면

※ 비저항은 원자배열보다 결합형태에 크게 의존

전류밀도 J = I/A , 전위구배 E = V/L 이라 하면

or

※ conductivity  σ = 1/ρ [Ω/m]

전도체의 자유전자이론(free-electron theory of cunduction)

※ 전자의 속도는 전기장이 가해지는 순간부터

시간에 따라 직선적으로 증가

|e| = 전하

m = 질량

a = 가속도

전기장E가 시편에 가해질 때

ν = 평균유동속도

τ = 자유전자의 수명

산란을 고려할 시

η  = 단위부피당

전도전자의 수

전류밀도로 나타내면

τF = 페르미 준위

전자의 이완시간

τF = Ι / νF

이므로

※ 자유전자들의 운동에너지는 양자화되어 있으며 임의로 변화될 수 없다

=

1-3 금속의 전기비저항에 대한 기여

lTH = 열적진동으로 인한 평균 자유경로

lI= 불순물로 인한 평균 자유경로

l = 충돌 사이의 평균 자유경로

비저항의 열적 성분

:  움직이는 전자와 원자진동의 상호작용에 의해서 야기,

온도 증가에 따라 원자진동의 진폭증가,  전자가 원자와

충돌할 확률은 진동에 의해 스쳐 지나가는 면적에 의존

비저항의 불순물성분

: 금속의 비저항은 불순물 첨가에 따라 원자들에 의한 산란으로 인해 증가

※ 용질원자의 농도가 작을 경우

Nordheim's Rule

※ 용질원자의 농도가 클 경우

ρI = CX(1-X)

- 용질원자의 농도가 커지면 용질원자가 다수가 되고

용매원자가 소수가 됨

-   결함의 밀도 증가에 따라 전기 비저항 증가

=> 전자들이 격자결함에서 우선적으로 산란

1-4. 고유(진성)반도체

반도체 : 가전자대와 전도대가 1eV 차수의 에너지 간격으로 분리되어 있는 물질

    - 하나의 원자는 각 이웃 원자와 2개의 점으로 연결

: 공유결합에 사용된 2개의 공유된 전자

    - 전류 전도에 기여하는 자유전자가 하나도 없는데 이는 엄밀하게는 절대온도 0도에서만이 가능

  - 공유 전자가 결합을 깨고 방출될 때, 그 전자는 이동할 수 있으며 전류를 전도시키고 그 전자는 빈 원으로 표시된 빈자리 혹은 정공을 만들어낸다.

  - 생성된 정공은 (b)에서 화살표로 표시된 것과 같이 돌아다닐 수 있게 되고 따라서 전류를 전도할 수 있다.

    - 원자내부 전자는 불연속의 에너지 준위를 점유하지만, 두 원자가 접근하면 파울리의 배타원리 때문에 각 에너지 준위는 두 개의 준위로 분리

    - 결정과 같이 많은 원자들이 근접하게 되면, 불연속의 에너지 준위들은 에너지 상태의 밴드(band)들로 대치되고, 이 밴드는 갭(gap)으로 분리

    - 전자들은 가장 낮은 에너지 밴드부터 채움. 완전히 채워진 밴드와 완전히 빈 밴드 사이에 거의 채워진 밴드와 거의 빈 밴드가 위치함.

    - 채워진 밴드 중 맨 꼭대기의 거의 채워진 밴드를 가전자 대역, 비어있는 밴드 중 최하단의 거의 빈 밴드를 전도 대역, 그들 사이의 갭을 밴드 갭

에너지 밴드 모델

: 전도 대역의 최소에너지

: 가전자 대역의 최대에너지

: 밴드 갭 에너지

    - 전도 대역 내에 있는 입방 센티미터당 전자의 개수는

1-5 고유반도체 내의 전도전자와 정공의 밀도

도표화한 밴드 다이어그램, 상태 밀도, 페르미-디락 분포, 캐리어 분포 대 에너지

라고 하면

: 전도 대역의

유효 상태 밀도

라고 하면

: 가전자 대역의

유효 상태 밀도

페르미 함수 - 에너지 상태가 전자에 의해 점유될 확률

페르미 준위 – 고유확률이 0.5인 에너지 준위

진성 반도체 경우

EF = Eg / 2

볼츠만 근사

큰 값의 E (즉, E-EF ≫kT )에서 전자에 의해 점유될 확률은

낮은 에너지 영역 (즉, E-EF ≪-kT )에서 정공에 의해 점유될 확률은

※ EF 에 대해 기억해야만 하는 매우 중요한 사실은 열적 평형상태에 있는 시스템에 대하여 단 하나의 페르미 준위만 존재한다는 것

300K와 400K에서, Si 내 페르미 준위의 위치 대 도펀트 농도

- EF가 Ec 혹은 Ev로부터 약 20meV(~kT ) 떨어졌을 때 볼츠만 근사는 정량적으로 타탕하지 못함. 볼츠만 근사는 반도체가 고농도로 도핑되거나(＞1019cm-3) 혹은 축퇴(degenerate)되면 정확하지 않게 됨.

- EF가 Ec 아래 쪽으로 멀어지면 멀어질수록 n이 감소하고, 반대로 EF 가 Ev 위쪽으로 멀어지면 멀어질수록 p가 감소

  - np 곱과 진성 캐리어 농도

    - ni는 진성 캐리어 농도 :

    - Si의 ni는 약 1010cm-3 이고, GaAs의 ni 는 약 107cm-3

    - np 곱은 전도도 형태(P형 혹은 N형) 및 도펀트 농도에 관계없이 일정함

    - N형 반도체에서, 풍부한 양의 전자는 다수 캐리어(majority carrier)이고 거의 존재하지 않는 정공은 소수 캐리어(minority carrier). P형 반도체에서는, 정공이 다수 캐리어이고 전자는 소수 캐리어.

1-6. 외래반도체

N형 반도체

전자를 제공한다(donate) 하여 이러한 불순물을 도너(donor)라고 부름.   이 경우에 전도 전자를 생성하면서 어떠한 정공도 생성되지 않는다는 것에 주의.

전자는 음(negative, N)의 전하량을 운반하므로, 다수의 이동성 전자와 소수의 정공을 포함하는 반도체를 N형 반도체(N-type semiconductor) 라고 부름.

P형 반도체

전자를 받아들이며 정공을 생성, 억셉터(acceptor)라고 부르고, 이는 전자를 받아들이기 (accept) 때문

억셉터로 도핑된 반도체는 많은 정공과 매우 적은 이동성 전자를 가지며, 정공은 양(positive, P)의 전하를 운반하기 때문에 P형(P-type)이라 불림

반도체의 도핑은 결합 모델(bond model)로 묘사 (a) As는 도너, (b) B는 억셉터

  - 매우 높은 온도

    - ni는 매우 큰 값                     이 되고

로 진성이 됨.

1-7 외래 (불순물)반도체에서 운반자농도의 온도

  - 매우 낮은 온도

    - EF는 Ed 위로 올라가고, 대부분의 도너 원자들(혹은 P형 물질의 경우는 억셉터 원자들)은

이온화가 되지 않은 상태 : 동결(freeze-out)

< 0K 일때 페르미 함수 >

< 곡선의 기울기 >

진성 영역 : Eg/2k

동결 영역 : (Ec-Ed)/2k

=> Eg와 Ec-Ed를 결정하는 데 사용

N형 외래반도체의 에너지준위 및 페르미에너지 EF 의 온도의존성

C : 온도가 증가함에 따라 약간의 기증전자들이 열에 의해서 전도대로 여기

B : 더 많은 기증전다들이 전도대로 여기되어

기증준위는 절반 이하의 전자로 채워짐

A : 온도가 매우 높아지면 전자들이 가전자대로부터

전도대로 여기되어 전도전자수가 급격하게 증가

As 농도에 대한 n형 실리콘 결정의 온도에 따른 운반자 농도변화 및 전도도 변화

1-8 Hall 효과

시료내부에 전하가 몰림으로서 형성된 y방향으로의 전기장 Ey 가 전하에 작용하는 힘

(1)

z방향으로의 자기장 B가 시료내부를 x축 방향으로 속도 v로 움직이는 전하에 작용하는 Lorentz force

(2)

(1)과 (2)의 두 힘이 평형을 이루므로

(3)

시료의 두께를 d, 폭을 b 그리고 길이를 c라고 하면 전류 I는

(4)

전압계에 걸리는 전압 V = Eyb이므로 측정된 I, B, V로부터 n을 구할 수 있다. 또한 V = vBb 이므로 이를 (4)에 대입, v를 소거하여 n을 구하면

(5)

n은 양의 값이어야 하므로, 이로부터 q의 부호를 결정, V는 시료의 윗면을 기준으로 하여 아래 면에 걸리는 전압이다. 식 (5)로부터 호올계수

(6)

RH는 전하운반자의 종류 판별에 이용. 소자의 전압강하 Vx를 측정하면 비저항(ρ)를 계산한다.

(7)

비저항의 역수가 전하운반자의 전기전도도(σ)이므로 전하운반자의 이동도(μ)

(8)

Grain boundary

불순물원자들의 물리적 분포

1-9 반도체에 미치는 구조적인 결함과 불순물의 영향

유용한 반도체가 단결정이

되어야 하는 이유

Grain boundary : 결함 영역, 여분의 에너지준위를 만들어

Carrier농도를 쉽게 조절할 수 없음.

불순물 원자들의 물리적 분포 : 불순물 원자들은 grain boundary

에서 우선적으로 편석

=> 화학적 불균일 초래

※ 전기적 성질의 불균일, 재료의 전기적 거동 예측 저해

1-10 구조조절의 응용

: 고순도재료 제작

영역정제

: 특정 온도에서 액상선의 불순물 농도가 고상선보다 큼

Cs/ Cl < 1

단결정 (Czochralski) 성장

① 도가니속 용융된 Si

② 무결점 seed 를 용융체에 담근 후 서서히 끌어올림

③ seed 주위에 응고에 의해 결정 성장

④ seed가 성정하는 동안 seed를 회전시켜 원통형의 주괴생성

⑤ 용융체의 증발을 막고 산화 방지위해 Ar gas 분위기에서 성장

※ 단면적을 증가시키는 방법

: 단면적이 일정한 값에 도달하면 융해열은 방출되어야 함

=>결정의 온도를 상승시켜 재 용융

seed를 끌어올리는 속도를 천천히 함

=> 충분한 성장 시간 (~mm/min)